

LINEA MADERA

**TINTE COLORGAM 600**

**DESCRIPCION**

Tinte colorante al uso base solvente para madera en interiores.

**PROPIEDADES**

Producto especialmente desarrollado para el teñido en profundidad de la madera solida o enchapada, mobiliario armado, revestimientos, carpintería interior, no deja manchas ni ráfagas de excelente transparencia, con perfecta igualación del color en la superficie, mínimo levantamiento de fibra después de seca la aplicación, posee propiedades sellantes de la superficie reduciendo el consumo de barniz. Gran viveza de matiz, elevado poder colorante.

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Colores Tabaco, Miel, Alerce, Chocolate, Caramelo, Wengue, Caoba, Raulí, a pedido SOBRE 40 Lts.

Viscosidad /Ford 4 Fluido, 8-10”

Densidad KG/LT 0.855+/-0.01 20°C

Secado al tacto 1-2 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %

Repintado 4-5 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %

Rendimiento 5-7 mt x litro dependiendo sistema de aplicación

Diluyente PX 1110 – PU (GAMAPAINTS)

Almacenamiento 4-5 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°

**CARACTERITICAS GENERALES DE APLICACIÓN**

La aplicación se puede realizar a huaipe, brocha, inmersión, pistola aerografica, siendo la ideal con sistema aerográfico, dejando penetrar el producto por cada mano pudiendo retocar después de seco en zonas más claras. Después de seco el tinte es posible sobrebarnizar con productos calidad Sellogam, Nitrogam, o línea base agua Acuafond.

**ENVASADO**

5 litros, 19 Litros, 200 Litros.

**OBSERVACIONES**

- Producto base solvente de USO PROFESIONAL.

- Utilizar guantes, mascarilla para vapores orgánicos y protección ocular en lo posible.

- No almacenar los envases abiertos o empezados.

- Usar en lugares bien ventilados, mantener envases alejados de altas temperaturas, máximo 25 °C.

- Esta ficha técnica se confecciono en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos

- Solicite Asesoramiento Técnico para su utilización.

