LINEA MADERA

BARNIZ SELLOGAM

DESCRIPCION

Barniz bicapa nitrocelulósico incoloro de rápido secado baja viscosidad y alto en sólidos, con adición de ceras que aumentan su dureza y sedosidad, para madera interior de la máxima calidad, especialmente desarrollado para aplicación spray en mobiliario, puertas y carpintería interior.

PROPIEDADES

Producto especialmente desarrollado para la aplicación de cualquier superficie de madera solida o enchapada. Mobiliario armado, revestimientos, carpintería interior, no deja manchas ni ráfagas, de excelente transparencia, buena tixotropía que permite aplicación en vertical, mínimo levantamiento de fibra después de seca la aplicación, excelentes propiedades anti-blocking, disponible en brillo 10,30, 50, utilizable como fondo y acabado, buen compromiso dureza-flexibilidad, alta resistencia al velado en ambientes fríos y húmedos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Viscosidad /Ford 4		30-35” F4 20 C° +- 5

Densidad KG/LT		0.950+/-0.030 20°C

Secado al tacto		20-30 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %, 120 grs/mt²

Colores			A pedido, ver formatos mínimos.

Repintado			40-50 minutos 20°C, HRA MAX. 50-60 %, lijado 50-60 minutos

Embalado			8-10 horas, con secado a temperatura de 20°C HRA MAX. 50-60 %

Rendimiento 			5-6 mt x litro x mano dependiendo sistema de aplicación

Diluyente			PX INVIERNO 1300

Almacenamiento		4-5 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°

CARACTERISTICAS GENERALES DE APLICACION

Con pistola aerografica o equipo airmix, ocasionalmente brocha o huaipe, 80-120 grs/mt² por mano, 2-3 manos con lijado intermedio fino 220-360, ajuste viscosidad con Diluyente PX 1100 o 1300 con bajas temperaturas y alta HRA.

GALON, 19 LITROS, 190 LTS.

OBSERVACIONES

- Producto base SOLVENTE DE USO PROFESIONAL, aplicar con buena renovación de aire, agitar el contenido antes de ser usado.

- Utilizar guantes, protección respiratoria y protección ocular en lo posible

- Lavar utensilios y herramientas inmediatamente después de su uso con diluyente PX 1100 o 1300.

- Esta ficha técnica se confecciono en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos.

- Mantener fuera del alcance de los niños y en bodegas adecuadas a temperaturas no superiores a 25°C